친환경 제품

재활용고무 수목 보호판 규격서

(일체형)

(주)부성리싸이클링

<제품 규격 및 품명>                                          (단위 : mm)    (물가자료집가격표)

항균 재생고무블록 수목보호판	규 격	덮 개	받침틀	합 계	관리청마크	관리청표찰	시공비	비고
	정사각 BD 870*870*400	59,000	26,000	85,000	15,000	5,000	30,506
	정사각 BD 870*870*550	59,000	26,000	85,000	15,000	5,000	30,506
	정사각 BD 1000*1000*500	82,000	27,000	109,000	15,000	5,000	31,518
	정사각 BD 1000*1000*700	82,000	27,000	109,000	15,000	5,000	31,518
	정사각 BD 1200*1000*500	105,000	28,000	133,000	15,000	5,000	32,054
	정사각 BD 1200*1000*700	105,000	28,000	133,000	15,000	5,000	32,054
	정사각 BD 1200*1200*500	115,000	29,000	144,000	15,000	5,000	32,591
	정사각 BD 1200*1200*700	115,000	29,000	144,000	15,000	5,000	32,591
	정사각 BD 1500*1500*500	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617
	정사각 BD 1500*1500*700	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617
	정사각 BD 1500*1500*850	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617	*
	정사각 BD 1500*1500*900	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617	*
	정사각 BD 1670*1670*500	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,929
	정사각 BD 1670*1670*700	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,929
	정사각 BD 1670*1670*850	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,929	*
	정사각 BD 1670*1670*900	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,929	*
	말굽 BD 1200*950*500	105,000	30,000	135,000	15,000	5,000	32,072
	말굽 BD 1200*950*700	105,000	30,000	135,000	15,000	5,000	32,072
	말굽 BD 1370*1120*500	115,000	31,000	146,000	15,000	5,000	33,273
	말굽 BD 1370*1120*700	115,000	31,000	146,000	15,000	5,000	33,273
	말굽 BD 1500*1150*500	135,000	35,000	170,000	15,000	5,000	34,113
	말굽 BD 1500*1150*700	135,000	35,000	170,000	15,000	5,000	34,113
	말굽 BD 1500*1150*800	135,000	35,000	170,000	15,000	5,000	34,113	*
	말굽5각형 말굽형과 동일							*
	직사각 BD 1370*1170*500	120,000	31,000	151,000	15,000	5,000	33,518
	직사각 BD 1370*1170*700	120,000	31,000	151,000	15,000	5,000	33,518
	직사각 BD 1370*1370*500	135,000	35,000	170,000	15,000	5,000	34,357
	직사각 BD 1370*1370*700	135,000	35,000	170,000	15,000	5,000	34,357
	직사각 BD 1670*1320*500	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617
	직사각 BD 1670*1320*700	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617
	직사각 BD 1670*1320*900	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617	*
	직사각 BD 1830*1030*500	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,197
	직사각 BD 1830*1030*700	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,197
	직사각 BD 2000*1000*500	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617
	직사각 BD 2000*1000*700	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617
	직사각 BD 2000*1200*500	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,876
	직사각 BD 2000*1200*700	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,876
	직사각 BD 2000*1200*850	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,876	*
	직사각 BD 2000*1200*900	175,000	45,000	220,000	15,000	5,000	36,876	*
	원형BD1000*500	82,000	27,000	109,000	15,000	5,000	31,518	*
	원형BD1000*700	82,000	27,000	109,000	15,000	5,000	31,518	*
	원형BD1200*500	105,000	28,000	133,000	15,000	5,000	32,054	*
	원형BD1200*700	105,000	28,000	133,000	15,000	5,000	32,054	*
	원형BD1500*500	115,000	29,000	144,000	15,000	5,000	32,591	*
	원형BD1500*700	115,000	29,000	144,000	15,000	5,000	32,591	*
	원형BD2000*700	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617	*
	원형BD2000*900	155,000	40,000	195,000	15,000	5,000	35,617	*
	팔각형 원형과 동일							*
	내경조절링 900/700			30,000				*
	내경조절링 700/500			27,000				*
	내경 조절핀(개)			520
	내경 조절링 고정클립(개/AL)			650				*

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 공공기관에서 토목 또는 건설공사에 사용하는 수목 보호판으로 타이어를 재활용한 항균 항곰팡이 기능을 가진 친환경 재활용고무 수목 보호판에 대하여 규정한다.

1.2 분류

재활용고무 수목 보호판은  (제품 규격 및 품명 참조)같이 분류한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 GR마크 제2004-11호,

2.2 친환경마크 제2960호[환경부]

2.3 실용신안 등록번호 제0180320호

2.4 발명특허 등록번호 제10-0655519호

2.5 발명특허 등록번호 제10-0700750호

2.6 KS인증, ISO9000인증 공장 생산원료.

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 원재료 :타이어를 분리수거후 분쇄하여 얻은 고무칩 또는 고무                    분말을 사용하되, 고무칩의 크기는 25mm이하로 한다.                   타이어 칩을 90% 이상제품에 사용하여야 한다.

3.1.2 접착제 : 고무칩을 성형하는 전용 우레탄 접착제를 사용하여야

하며 유해 물질이 없는 것을 사용하여야 한다.

3.1.3 유색용 재료 : 유색 재생고무매트를 만들기 위한 재료는 재생고무                        매트 품질에 영향이 없는 안료 또는 재료를 사용                        하여야 한다.

3.1.4 항균물질 : 항균, 항곰팡이, 기능성 효과를 발휘 할수 있도록

AT항균재료를 적정량 첨가하여 제조 시공되어야 한다.

(발명특허 제10-0700750호)

3.1.5 기타 첨가재료 : 제품의 품질이 나빠지지 않는 범위내에서 그 외

적당한 충전제, 혼화제, 결합제 등 기타의 보조                          재료를 첨가할 수 있다.

3.2 형태

정사각형, 직사각형, 말굽형, 말굽5각형, 원형, 팔각이 있고 보도의 형태에       따라 적합한 모양을 주문자와 협의 주문 제작 할수있다.

재활용고무 수목 보호판의 외형도는 “붙임1”에 따르되, 규격별 제품 도면    은 “붙임2”에 따른다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 재활용고무 수목 보호판은 일정한 탄성을 유지하도록 제조되어야           한다.

3.3.2 재활용고무 수목 보호판은 3.1항에 명시된 재료를 열과 압력에 의하           여 압축 성형방식으로 제조한다.

3.3.3 재활용고무 수목 보호판의 모양 및 치수 허용오차는 가로 및 세로          두께 ±2%이며, 치수공차는 제품의 두께에 따라 비례하여 변할수          있다.

3.3.4 재활용고무 수목 보호판은 타이어 고무칩에 유색안료를 사용하여           성형함으로 LOT별로 약간의 색도 차이가 있을수 있다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 본제품은 투수 기능을 갖 도록 제작 되었다.

3.4.2 나무 굵기에 따라 링으로 조절이 가능하도록 제작 되었다.

3.4.3 타이어의 분말 칩으로 제작되어 타이어의 황성분이 나무 뿌리의           돌출을 방지 한다.

뿌리가 가지런히 내려있어야 충분한 영양공급으로 잎, 열매, 나무          가 멋진 모양으로 자란다(자연의섭리)

3.4.4 본제품은 중금속(납, 카드늄, 크롬등)의 용출이 기준치 이하인 인          체 유해물질이 전혀 없는 제품이어야 한다.

3.4.5 제품의 규격에 맞게 링이 별도 제작 되어 있으므로 나무의 굵기에          맞춰 설계시 링의 부착 여부를 정할수 있다.

3.4.6 재활용고무 수목 보호판은 배면에 다수의 구멍이 음각으로 형성되           도록 성형 할수도 있다.

3.4.7 재활용고무 수목 보호판은 제품의 측면에 시공후 안착을 위하              고 평활도를 유지해주는 폭 40mm의 클립을 박을수있는 홈과             핀을 박을수 있도록 되어있다.

3.4.8 재활용고무 수목 보호판은 안전성과 탄력성을 보장해주는 매트로           Skid 현상을 방지하고, 빛의 반사를 줄여주어 눈부심 방지 효과를          가지고 있어야 한다.

3.4.9 상단층의 색상을 다양화 하기위해 EPDM고무 및 유색우레                탄을 시트의 두께 방향으로 세절하여 세절면을 재활용고무 수목 보           호판 상단에 부착시킬수도 있다. (실용신안등록 제0117161호)

3.4.10상단층의 색상을 다양화 하기위해 EPDM고무, 유색우레탄                고무 분말 2~5mm를 우레탄 접착제와 믹서후 상단층에 압착할           수도 있다.

3.4.11상단층의 용도와 색상을 다양화 하기위해 경질 또는 연질의 유색          우레탄액 또는 분말(칩)을 우레탄 접착제와 믹서후 2~3mm이상           코팅 또는 살포할수도 있다.

3.4.12유해성이 전혀 없고 안전한 소재인 수용성 아크릴수지를 이용하          여 상부 아크릴층 코팅 할수도 있다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 재활용고무 수목 보호판은 내부, 외부에 갈라지는 현상이 없어야 하          며, 제품의 끊어지는 현상이나 접착성이 약하여 입자가 분리되는          현상이 없어야 한다.

3.5.2 재활용고무 수목 보호판은 무늬를 넣을수 있으며 표면 가장자리는          모떼기를 할수도 있다.

3.5.3 재활용고무 수목 보호판의 규격별 제품도면은 “붙임1”과 같다.

3.5.4 색상은 주문자와 협의에 의해 제작 할수있다.

(기본색 가운데 녹색 갈색 외부테 회색등 주문자와 협의)

4. 검사 및 시험

4.1 검사물의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법은 KS A            3101(랜덤샘플링 방법)에 따른다.

4.2 완제품의 겉모양, 균열, 비틀림등은 육안으로 검사하며, 치수는 기구       를 사용하여 측정하여야 한다.

4.3 수요기관은 시료를 채취하여 공인 시험기관에 의뢰하거나 제조업체       의 공인시험기관 시험성적서로 가름할 수 있다.

4.4 검사방법

4.4.1재활용고무 수목 보호판의 물리적 물성치는 아래의 표에 준한다

.

시험 항목			품 질
			1 종	2 종
인장 시험	인장 강도 (㎫)		2.5 이상	1.5 이상
	신장률 (%)		120 이상	100 이상
노화 시험	인장 강도 변화율 (%)		±20	±20
	신장률 변화율 (%)		±20	±20
	경도 변화 (Hs)		±5	±5
내한성 시험			파괴가 없을 것
촉진 내후성 시험			3급 이상
중금속		Pb	90 mg/kg 이하
		Cd	50 mg/kg 이하
		Hg	25 mg/kg 이하
		Cr6+	25 mg/kg 이하
유해화학물질 총량		T-VOC(1)	50 mg/kg 이하
		PAHs(2)	10 mg/kg 이하

주(1) T-VOCs는 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 에틸벤젠(Ethylbenzene) 및 크실렌(Xylene) 물질이며, 벤젠 함유량은 1mg/kg 이하이어야 한다

- 두께 치수시험 : 제시규격 ± 20%

* 제품이 복층구조일 경우 인장강도 및 신장률 시험은 상부층 시험편을       이용하여 시험하고 2종에 적합하여야 한다

* 본 시험은 두께 및 재질에 따라 변동됨.

4.4.3 시험방법

(1) 재활용고무 수목 보호판의 시험방법은 GR M 6015에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 재활용고무 수목 보호판은 파레트 단위로 랩포장을 한다.

5.2 재활용고무 수목 보호판 랩포장 외부에는 제조사, 제조국가, 제조일 등       이 명시 되어 있어야 한다.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : 도로나 공원, 광장등 가로수의 보호에 사용하는 제품으로 보행인의               답압, 토양의 경화방지, 수목의 성장에 필요한 수분의 원활한 공급               및 흐름을 제공하며, 가로미관에도 일부 관여하는 일체의 시설물에               사용함을 말한다.

6.2 발주재원 : 재활용고무 수목 보호판의 발주 단위는 개 단위로 발주함                  을 원칙으로 하며 현장 포설시 ㎡ 한다.

6.3 기타 참고사항(시공시 유의사항)

7. 재활용고무 수목 보호판 시공지침

① 나무 주위에 보호판의 규격에 맞게 주위에 깊이 20cm정도 파낸뒤

10-15mm의 자갈을 10cm정도 넣고 다진뒤 부직포 또는 망사를          덮은뒤 보호판의 하부 고정틀을 인도 블록과 보호판의 높이를            감안하여 적당한 위치에 고정틀을 고정 시킨뒤 조립 완성 시킨다.

② 나무에 맞춰 보호판을 벌려 나무에 끼운뒤 보호판을 고정틀위에          놓고 보호판에 고정핀을 꼽고 수평을 잘 잡은뒤 클립을 꽂아 안착        시킨다.

③ 별도 제작된 링을 끼울 경우 수목판의 핀 자리와 링의 핀 자리에         맞춰 우선 핀을 꼽고 하부에 클립을 단단히 꼽는다.

“붙임1” 외 규격 그림은 붙임2의 도면 같음

“붙임2”

1) 사각형 및 직사각형

2) 말굽형

3) 말굽형(5각)

4) 원형

5) 팔각형