재활용고무 어린이 놀이터용 바닥재                                                  GR M 6004-2007

품   질   규   격                      GR

재활용고무 어린이 놀이터용 바닥재    M 6004-2007

Recycled Rubber Playground Surfacing for Children

1. 적용범위  폐타이어, 일반신발 겉창(구두, 운동화)등에서 수거된 폐고무를 사용하여 열 압축 성형한 재활용 고무 어린이 놀이터용 바닥재(이하 “바닥재”라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 용어의 뜻  이 기준에 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같다.

재활용고무 : 폐고무가 50%이상 사용된 것을 말한다.

3. 인용규격  다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS F 2274 건축용 합성 수지재의 촉진 노출 시험방법

KS G 5755 충격흡수 어린이놀이터 표면처리- 안전요구 사항 및 시험방법

KS K 0903 염색 견뢰도 시험방법 통칙

KS M 0016 원자흡광분석 방법통칙

KS M 6782 가황고무의 인장시험 방법

KS M 6784 가황고무 및 열가소성고무의 경도시험방법

4. 종  류  어린이 놀이터용 바닥재의 종류는 8.7 충격시험에 따라 시험하고 한계하강높이에 따라 표1.과 같이 구분하며 한계하강높이 이하에서 사용되어야 한다.

표1. 한계하강높이에 따른 구분

구 분	한계하강높이(mm)
L 형	1,300 이상
M 형	1,500 이상
H 형	1,700 이상

5. 겉모양

(1) 전체가 반듯하여야 하며 안정성이 있어야 한다.

(2) 휨이나 비틀림, 요철, 군살 등이 없어야 한다.

(3) 갈라짐, 찢어짐, 흠 등이 보이지 않아야 한다.

(4) 색상은 이색이 없이 균일하여야 한다.  다만,  무늬를 요구하는 것은 제외한다.

(5) 바닥재는 탄성을 지녀야 한다.

(6) 연결부위의 삽입은 쉬워야 하며, 조립은 용이하도록 하되, 조립 후 헐거움이나 흔들림이 없이 견고하여야 한다.

(7) 모서리 등은 날카로움이 없어야 하며, 다듬질이 양호하여야 한다.

6. 재료 및 제조방법

6.1 폐고무를 소재로서 재활용하기 위한 공정은 먼저, 정확한 재질별 선별 분리가 이루어져야 하고 금속 및 기타 이물질 등을 제거하여야 한다.

6.2 소재의 세척과정에서 사용되는 세척수의 배출과 관련하여 2차 환경오염을 유발하지 않아야 한다.

6.3 소재의 용융공정상 발생하는 폐기가스(유해가스 및 분진 등)를 집진하는 설비를 갖추어 환경오염을 예방하여야 한다.

6.4 생산 공정 중에 발생하는 스크랩과 같은 재활용이 가능한 물질은 분쇄처리하여 재사용 하여야 한다.

6.5 제조과정상 사용되는 바인더 및 안료 등과 같은 화학물질은 인체에 무해하고 사용상 불편이 없어야 하며, 물질안전보건자료(MSDS) 및 품질관리 내역을 기록하여 지속적으로 관리하여야 한다.

6.6 제조 공정은 대기오염․수질오탁․소음․악취․유해물의 배출 등에 대하여 충분히 고려하여 설계 되어야 한다.

7. 치수

7.1. 매트의 치수  바닥재의 치수는 구매자의 요구에 따른다.

7.2. 치수의 허용차  바닥재 치수의 허용차는 표 2.에 따른다.

표 2.  치수의 허용차

단위 : ㎜

구 분	길 이	폭	두 께
허 용 차	±10	± 5	± 1.5

8. 품질  바닥재의 품질은 9.시험방법에 따라 시험하고 표3.에 적합하여야 한다. 단, 제품이 복층구조일 경우 인장강도 및 신장률 시험은 상부층, 하부층 각각의 시험편을 이용하여 시험하고 단층구조의 경우는 상부층의 품질기준에 따른다. 경도, 및 촉진노출시험 항목은 상부층에서 시험편을 채취하여 시험하고, 중금속시험은 어느 부위든 시험하고 치수변화율 및 충격시험은 제품 그대로 시험하고 표3.에 적합하여야 한다.

표 3.  품  질

시 험 항 목		단 위	품 질		적용항목
			상부층	하부층
인 장 강 도		MPa	1.0 이상	0.5 이상	9.3
신 장 률		%	60 이상	35 이상	9.3
경 도		Hs	50 이상		9.4
치수변화율		%	±5		9.5
		겉모양	휨, 굴곡, 비틀림등이 발생하지 않음
충격시험 (한계하강높이)	L 형	mm	1300이상		9.7
	M 형		1500이상
	H 형		1700이상
중금속	Pb	mg/kg	90 이하		9.6
	Cd		50 이하
	Hg		25 이하
	Cr6+		25 이하
유해화학물질 총량	T-VOC(1)		50 이하
	PAHs(2)		10 이하
촉진노출시험		급	3급이상		9.8

주(1) T-VOCs는 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 에틸벤젠(Ethylbenzene) 및 크실렌(Xylene) 물질이며, 벤젠 함유량은 1mg/kg 이하이어야 한다

주(2) PAHs는 방향족고리가 여러개인 인체에 유해한 Benzene 계열의 화합물로서 Benzo(a)pyrene, Benzo(e)pyren, Benzo(a)anthracene, Chrysen, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Dibenzo(a,h) anthracene의 총량이며, Benzo(a)pyrene은 기준치 1 ppm이하로 하여 2010. 1 월부터 적용할 것.

9. 시험방법

9.1. 시험의 일반조건  바닥재의 시험은  20～30˚C의 실온에서 시행하여야 하고, 시험편은 시험 전 1시간 이상 표준상태의 실온 중에 놓아두는 것을 원칙으로 한다.

9.2. 시험편 채취  시험편은 시료의 끝으로부터 각 각 50㎜를 제외한 부분에서 채취하며. 복층구조의 성형물일경우는 상층부와 하층부 각각의 시험편을 채취하여 인장강도 및 신장률 시험을 실시한다.

표 4  시험편 모양 및 치수

단위 : ㎜

시 험 항 목	모양 및 치수
인장강도, 신장률	KS M 6782 (가황고무의 인장시험 방법) 5.의 아령형 1호 시험편으로 한다.
치수변화율	300(L) × 50(W) × 제품 실제두께(T)
충격시험	1000(L)이상 × 1000(W)이상 × 제품 실제두께(T)

9.3. 인장강도 및 신장률시험  인장강도 및 신장율 시험은 KS M 6782 (가황고무의 인장시험 방법) 6.에 의  하여 시험을 실시하고, 인장강도 및 신장률은 다음식에 의하여 구한다.

인장강도 :[eqn: {T}_{B} = { {F}_{B} } over { A }]

신 장 률 :[eqn: {E}_{B} = { {L}_{1} - {L}_{0} } over { {L}_{0} } TIMES 100]

여기에서     TB : 인장강도 (MPa)

FB : 최대하중 (N)

A  : 시험편 단면적 (㎠)

EB : 신장률 (%)

L0 : 표선거리 (㎜)

L1 : 절단될 때의 표선 사이의 길이 (㎜)

9.4. 경도시험  경도시험은 KS M 6784(가황고무 및 열가소성고무의 경도시험방법) 6.에 따라 타입E 듀로미터 경도기로 5곳을 측정하고 측정값의 중앙값으로 표시한다.

9.5. 치수변화율  치수변화율시험은 표 4의 시험편 3개를 채취하여 길이를 측정한 후 공기가열 노화시험기에 시험조건 70±1℃,  48시간 열 노화시킨 후 시험편을 꺼내어 표준상태에서 4시간 방치 후 시험편의 길이를 측정하고 다음 식에 따라 변화율을 구하고 평균값으로 표시한다. 시험 후 겉모양은 휨, 굴곡 및 비틀림등이 없어야 한다.

변화율 :[eqn: {E}_{B} = { {L}_{1} - {L}_{0} } over { {L}_{0} } TIMES 100]

여기에서    EB : 치수 변화율 (%)

L0 : 노화 전 길이 (㎜)

L1 : 노화 후 길이 (㎜)

9.6. 중금속 및 유해화학물질 총량 시험  중금속 및 유해화학물질 총량 시험은 (재활용 고무 분말중의 유해물질에 대한 기준)에 따라 실시한다.

9.8. 촉진 노출 시험 촉진노출시험은 KS F 2274 (건축용 합성 수지재의 촉진 노출 시험방법)에 따른다. 시험 광원은 제논-아크 광원을 사용하며, WX-A의 방법으로 250시간 노출한다. 노출 후의 시험편은 표준상태에서 4시간 이상 방치한 후 KS K 0903 (염색 견뢰도 시험방법 통칙) 8.에 의하여 변퇴색용 표준회색 (변퇴색용 Grey Scale) 색  표간의 색차를 비교하여 시험편의 변퇴색 정도를  표 5의 기준에 의하여 판정한다.

표 5 변퇴색의 판정 기준

등 급 (급)	판 정 기 준
1	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색색표의 1호 또는 그 정도를 초과하는 것.
1 - 2	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 1-2호 정도인 것.
2	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 2호 정도인 것.
2 - 3	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 2-3호 정도인 것.
3	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 3호 정도인 것.
3 - 4	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 3-4호 정도인 것.
4	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 4호 정도인 것.
4 - 5	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 4-5호 정도인 것.
5	색의 변화가 변퇴색용 표준 회색 색표의 5호 정도인 것.

10. 검사  어린이용 놀이터 바닥재의 겉모양, 치수, 품질에 대하여는 8.에 따라 시험하고 5. 6. 7.의 규정에 합격하여야 한다.

11. 표시  제품에는 다음 사항을 표기하여야 한다.

(1) 제조 년. 월.

(2) 로트 번호

(3) 제조회사명 (또는 약호)

(4) 제품의 치수

(5) 제품의 종류

제 정 자 : 기술표준원장

제    정 : 1998년 12월 7일                   개    정 : 2007년

관련근거 : 기술표준원 고시 제2004-362호(2004. 7. 16)

담당 부서 : 기술표준원 기간산업기술표준부 화학응용표준과

이 규격에 대한 의견 또는 질문은 기술표준원 화학응용표준과(Tel. 02-509-7301)로 연락하여 주십시요.

경기도 과천시 중앙동 2번지